Záchranářské kalhoty celoroční

| Kalhoty jsou určené do terénu pro výjezdové skupiny na denní nošení po celý rok. Zajišťují komfort při práci (i v kleče) a dobrou viditelnost v nebezpečných situacích i za snížené viditelnosti. Kalhoty jsou vyrobeny ve dvou variantách. Dizajnově jsou identické, pouze jsou vyrobené z dvou variant základních materiálů: - z materiálu se stříbrným vláknem mají zajistit jejich antibakteriální funkčnost a antistatičnost. Stříbrné vlákno v pruzích je na rubové straně tkaniny. - z materiálu směsového Bavlna/polyester v osnovní atlasové vazbě, kde je převážně bavlněný materiál na rubu a polyesterový materiál na svrchní straně. Oděv musí splňovat normu ČSN EN ISO 20471:2013 tř. 1 a ČSN EN ISO 13688. Požadovaný počet pracích cyklů, během kterých musí nabízený oděv splňovat normu ČSN EN ISO 20471 je stanoven na min. 50 cyklů praní při maximálně 60 °C. Certifikáty nebo zkušební protokoly na základní materiály, Corduru a retroreflexní pruhy se požadují pouze s 5 cykly praní. Dodavatel čestným prohlášením garantuje vynositelnost kalhot s 50 cykly praní. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Barva | Červená high visibility – fluorescenční dle normy ČSN EN ISO 20471:2013 pro oba základní materiály Cordura elastická tmavě modra PANTONE 19-4023 TCX, povolená tolerance mezi požadovanou a doloženou barvou: stupeň 3 šedé stupnice |  |
| Materiálová specifikace | Základní materiál č. 1 (ZM1) | - Složení: 98% polyester / 2% stříbrné vlákno (tolerance ± 0,5 %) - Plošná hmotnost: 180-200 g/m2 - Vazba: kepr 2/1 - Pevnost v tahu (osnovní / útkový tah): min. 1250N / 575N - Odolnost materiálu vůči vodním parám Ret ≤ 7 m².Pa/W - Stálobarevnost v praní 60°C: min. st. 4 - Stříbrná vlákna musí být viditelná z rubové strany tkaniny (antibakteriálnost tkaniny podle Test Method JIS L 1902 nebo ekvivalent) - Oděru odolnost > 50 000 cyklů - Žmolkovitost: min. stupeň 4 při min. 35 000 otáčkách - OEKO Tex nebo zdravotní nezávadnost |
|  | Základní materiál č. 2 (ZM2) | - Složení: 40% polyester / 60% bavlna (tolerance ± 5 %) - Plošná hmotnost: 240-260 g/m2 - Vazba: atlas 4/1 - Pevnost v tahu (osnovní / útkový tah): min. 1250N / 575N - Odolnost materiálu vůči vodním parám Ret ≤ 7 m².Pa/W - Stálobarevnost v praní 60°C: min. st. 4 - Bavlněná vlákna musí být viditelná z rubové strany tkaniny - Oděru odolnost > 40 000 cyklů - Žmolkovitost: min. stupeň 4 při min. 30 000 otáčkách - OEKO Tex nebo zdravotní nezávadnost |
|  | Cordura (C) | - Elastická cordura - Složení: 94% polyamid, 6% elastan (tolerance ± 2 %) - Plošná hmotnost (gramáž) tkaniny: 220-240 g/m2 - Vazba: plátno 1/1 - Pevnost v tahu (osnovní / útkový tah): min. 1550N / 775N - Odolnost materiálu vůči vodním parám Ret ≤ 9 m².Pa/W - Stálobarevnost v praní 60°C: min. st. 4 - Stálobarevnost na světle: min. st. 4 - Oděru odolnost min. 80 000 cyklů - OEKO Tex nebo zdravotní nezávadnost |
| Materiálová specifikace | Podložení nákoleníků | - Softshell 3-vrstvý - tmavě modrý, jakýkoli tmavě modrý odstín - Složení: vrchní tkanina 94% polyester, 6% elastan (tolerance ± 2 %) nebo 100% polyester - mechanický streč + střední vrstva PU nebo TPU nebo PTFE membrána + 100% polyesterový flís - Plošná hmotnost (gramáž) tkaniny: 250-300 g/m2 - Pevnost v tahu (osnovní / útkový tah): min. 1800N / 900N - Odolnost materiálu vůči vodním parám Ret ≤ 30 m².Pa/W - OEKO Tex nebo zdravotní nezávadnost |
| Střih | - Provedení dámské / pánské - Kalhoty mají atraktivní design a účelové členění zvyšující pohodlné nošení - Jednovrstvové zásahové kalhoty v pasovém límci na zadní straně do gumy. Na pasovém límci je 7 poutek pro pánskou variantu. U dámské varianty pro menší velikosti XS, S, M, je povoleno pouze 5 poutek. Pasový límec 6 cm ± 3 mm - Vpředu se zapínáním na zip a 2 knoflíky nebo 2 drukové knoflíky - Dvě horní šikmé boční kapsy uzavíratelné plastovým zdrhovadlem s kovovým jezdcem a textilním taháčkem s anatomickou plastovou koncovkou 2-2,5 cm, délka zdrhovadla 18cm - Dvě prostorné poloměchové stehenní kapsy kryté patkou se zapínáním na dva drukové knoflíky - V levé stehenní kapse je kapsa pro mobilní telefon, rozměry před našitím upřesní zadavatel (na soutěžním vzorku nemusí být našitá, ale musí být zahrnutá v kalkulaci výrobku) - Na pravé stehenní kapse jsou kapsy pro 2 propisky/pera s uzávěrkami u horního okraje. - Kalhoty jsou z obou stran stehen v bočních švech, v dostatečné délce vybaveny odvětráním zipy a síťovinou pro vyšší klimatický komfort - Tmavě modrá část kalhot (sedová, kolenní a vnitřní boční část u dolního okraje) je přetvarovaná pružným materiálem cordura s vysokým stupněm ochrany proti oděru; pružnost materiálu umožňuje komfortnější pohyb - Ve spodní části kalhot jsou našité stříbrné reflexní pruhy v šíři 7 cm, 2x nad sebou dle ČSN EN ISO 20471:2013 - Boční švy, rozkrokové švy, sedové švy, dílec vnitřní zpevňovací u dolního okraje a pasový límec v kraji jsou prošity v šíři 2 mm - Cordurové nákoleníky a zadní sedací část jsou prošity dvouštepem s roztečí 6 mm - Cordurový nákoleník je z rubní strany podšitý Softshellem. Flísová strana je v mezivrstvě kalhot a tkaninová hladká strana je směrem k tělu uživatele. - Všechny exponované švy jsou zajištěny ryglováním, zejména kapsy - Etiketa s uvedením jména výrobce, složení materiálu, symbolů čištění (piktogramů) dle ČSN EN ISO 3758 a data výroby (měsíc/rok). Etiketa bude všita na viditelném místě ve vnitřním švu výrobku nebo mohou být údaje vytištěny na viditelném místě z vnitřní strany výrobku - Štítek bílé barvy všitý do vnitřního švu výrobku na optimálně zvolené místo tak, aby umožňoval vepsání identifikace uživatele výrobku a přitom nebyl překážkou v zapínání, vzhledu nebo komfortu nošení |  |

Retroreflexní našívací pruhy – stříbrný, našívací s vysokou viditelnosti šíře 7 cm. Výdrž min. 50 cyklů praní při maximálně 60° C. Podle EN ISO 20471:2013

Design, barevné a střihové provedení přesně dle nákresu (viz obr. č. 1 v tomto dokumentu)

Velikostní sortiment – XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL s možností úprav (zkrácení/prodloužení délky kalhot)

Platí samostatně pro Základní materiál č. 1, Základní materiál č. 2 a Corduru: - Pokud uchazeč předloží tkaninu s nižším odporem vůči propustnosti vodních par než je požadavek, pak zadavatel zvýší hodnocení výrobku oproti stanovenému hodnocení o 1 bod za každou i započatou polovinu (0,5) jednotky lepší (nižší) oproti požadavku (kritérium b5 – Odpor a pevnost). - Pokud uchazeč předloží tkaninu s vyšší pevností než je požadavek, pak zadavatel zvýší hodnocení výrobku oproti stanovenému hodnocení o 0,5 bodu za každých i započatých 50 jednotek oproti hodnotě požadavku osnovního tahua zároveň o 0,5 bodu za každých i započatých 25 jednotek oproti hodnotě požadavku útkového tahu (kritérium b5 – Odpor a pevnost). Pozn.: Pro každou tkaninu (ZM1, ZM2, C) se body přidělují zvlášť.

Vzorek: Dodavatel dodá společně s cenovou nabídkou vzorový kus ve velikosti L pánský (176-182/96-100 = VP/pas), který mu bude po ukončení výběrového řízení vrácen nebo zaplacen. Vzorový kus bude dodán z jednoho z výše uvedených základních materiálů. K tomu bude přidán vzorek obou základních materiálů, elastické Cordury a Softshellový materiál na výztuž kolen minimálně o velikosti 10x20 cm, které budou připevněné k materiálovým listům těchto tkanin. Materiálové listy budou vystavené výrobcem materiálů (ne jejich pořizovatelem) s uvedenými technickými parametry a OEKO TEX (nebo zdravotní nezávadnost).

Zadavatel si vyhrazuje právo v případě potřeby požadovat úpravy detailů, které nemají vliv na cenu výrobku (posunutí např. suchých zipů pro funkční označení, poutko na vysílačku, změnit rozměry suchých zipů, barevné provedení detailů na výrobku apod.).

Dodavatel dodá v nabídce zkušební protokoly (na oba základní materiály, na kombinační materiál Cordura elastická a Softshellový materiál na výztuž kolen) včetně vyhodnocení barevné odchylky a Certifikát na retroreflexní pásy. Z požadovaných test reportů musí jednoznačně vyplývat splnění požadovaných parametrů. Všechny tyto dokumenty budou dodány v prosté kopii (originály, nebo úředně ověřené kopie předloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy). Ve zkušebních protokolech a Certifikátech bude jasně uvedeno, o jaký materiál se jedná, tzn. jeho obchodní název, který byl udělený materiálu jeho výrobcem (ne pořizovatelem tkaniny).

Obr. č. 1 Kalhoty