Příloha č. 1d ZD

TECHNICKÁ SPECIFIKACE – OPAKOVANĚ POUŽITELNÝ OBAL

V textu níže jsou uvedeny požadované technické parametry jednotlivých typů opakovatelně použitelného obalu. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální, rozmezí či jako přesně daná hodnota či vlastnost.

Jednokomorový obal – objem 1250ml

- Výška – max. 60 mm

  - Maximální přípustná odchylka výroby +/- 0,1 mm

- Průměr vrchního vnějšího lemu (měřeno v rozměru x a y) - 199,0 mm

  - Maximální přípustná odchylka výroby +/- 0,3 mm

  - Maximální přípustná změna rozměru po prvním mytí v běžné myčce na nádobí při teplotě 
70 °C a délce cyklu 1 hodin +/- 0,3 mm

- Tloušťka stěny – max 2,5 mm

- Hmotnost – 120-130  g

- Materiál - Polypropylen

Víčko

- Průměr vnitřního lemu (měřeno v rozměru x a y) – 196,8 mm

  - Maximální přípustná odchylka výroby +/- 0,3 mm

  - Maximální přípustná změna rozměru po prvním mytí v běžné myčce na nádobí při teplotě 
70 °C a délce cyklu 1 hodin +/- 0,3 mm

- Tloušťka stěny – max 2 mm

- Hmotnost – 50-60 g

- Materiál – Polypropylen

Dvoukomorový obal 500+600ml

- Výška – max. 60 mm

  - Maximální přípustná odchylka výroby +/- 0,1 mm

- Průměr vrchního vnějšího lemu (měřeno v rozměru x a y) - 199,0 mm

  - Maximální přípustná odchylka výroby +/- 0,3 mm

  - Maximální přípustná změna rozměru po prvním mytí v běžné myčce na nádobí při teplotě 
70 °C a délce cyklu 1 hodin +/- 0,3 mm

- Tloušťka stěny – max. 2,5 mm

- Hmotnost – 140-150 g

- Materiál - Polypropylen

Víčko

- Průměr vnitřního lemu (měřeno v rozměru x a y) - 196,8 mm

  - Maximální přípustná odchylka výroby +- 0,3 mm

  - Maximální přípustná změna rozměru po prvním mytí v běžné myčce na nádobí při teplotě 
70 °C a délce cyklu 1 hodin +- 0,3 mm

- Tloušťka stěny – max. 2 mm

- Hmotnost – 50-60 g

- Materiál – Polypropylen

Obal na salát / polévku 500ml

- Výška – max. 60 mm

  - Maximální přípustná odchylka výroby +/- 0,1 mm

- Průměr vrchního vnějšího lemu (měřeno v rozměru x a y) – 131,8 mm

  - Maximální přípustná odchylka výroby +/- 0,2 mm

  - Maximální přípustná změna rozměru po prvním mytí v běžné myčce na nádobí při teplotě 
70 °C a délce cyklu 1 hodin +/- 0,2 mm

- Tloušťka stěny – max. 2,3 mm

- Hmotnost – 50-60 g

- Materiál - Polypropylen

Víčko

- Průměr vnitřního lemu (měřeno v rozměru x a y) - 135,5 mm

  - Maximální přípustná odchylka výroby +/- 0,2 mm

  - Maximální přípustná změna rozměru po prvním mytí v běžné myčce na nádobí při teplotě 70°C a délce cyklu 1 hodin +/- 0,2 mm

- Tloušťka stěny – max. 1,8 mm

- Hmotnost – 20-30 g

- Materiál - Polypropylen