Most 198 - 052

Mostní nadjezd u Malého Rapotína

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 198 - 052 (Mostní nadjezd u Malého Rapotína)

Okres:	Tachov

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Rybák Vít, Ing.

Datum provedení prohlídky:	10.8.2014

Poznámka:	Most křižuje železniční trať Bor - Tachov.

Počasí v době provádění prohlídky: Slunečno, jasno.

Teplota vzduchu: 25 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	198	Staničení km: 49,453	Ev. č. mostu:	198 - 052

Název objektu:	Mostní nadjezd u Malého Rapotína

Staničení ve směru:	Z Tachova k D5 a do Přimdy	Způsob zpřístupnění: Most je pohodlně přístupný.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Most je pravděpodobně založen plošně. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Spodní stavba mostu o 3 polích je poskládána z prefabrikátů, pouze úložné prahy jsou monolitické. Křídla jsou rovnoběžná na společném základu a bez dilatací s opěrami. Mezilehlé podpěry jsou řešeny jako stěnové pilíře. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Nosná konstrukce má 3 prostá pole z nosníků KA, spojené zřejmě pérovými deskami u obou pilířů. Nosníky jsou uloženy na elastomerových ložiskách. Závěry u opěry 4 je flexibilní, u opěry 1 je podpovrchový s opakovaně vyspravovanou vozovkou. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | Vozovka je živičná, mezi kamennými obrubníky. Na mostě jsou oboustranné chodníky se živičným povrchem. Římsy jsou monolitické - mezi obrubníkem a okrajem římsy je pás s chráničkami, vyplněný méně kvalitním betonem. s chráničkami. Izolace je na nosné konstrukci celoplošná pod vozovkou a ukončena za obrubníky do fabionů. |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 |  | Na mostě je osazené zábradelní svodidlo bez výplně. Most je označen evidenčním číslem a značkami omezujícími zatížitelnost (B 13 - 19 tun a E5 48 tun). Odvodňovače by měly být na mostě vlevo dva - jsou zřejmě zaasfaltované, soudě podle odpadů u středních pilířů. Izolace je doplněna odvodňovacími trubičkami.Podhled nosné konstrukce ve středním poli nad kolejí je chráněn ochranným nátěrem proti kouřovým plynům. |
| --- | --- | --- |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Na mostě jsou v římsách vedeny kabely VO. Stožáry VO jsou vpravo před a za mostem. V čele římsy vpravo na konci mostu je nivelační značka. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Pod mostem vede jednokolejná železniční trať Bor - Tachov - Planá u Mar. Lázní ve středním poli. V 1. poli je vedena účelová komunikace a ve 3. poli místní komunikace do Malého Rapotína. Před opěrou 1 je ponechaný svah zpevněný betonovou mazaninou. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  | Bez závad. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Spodní stavba je poškozena zatékající vodou přes závěry na opěrách 1 a 4. Úložné prahy na mezilehlých pilířích maji obnažené třmínky. Dále je poškozeno nároží opěry 4 vlevo, zde je odkrytá silně korodující výztuž. Konzola úložného prahu vpravo u pilíře 3 vykazuje velkou trhlinu. Úložné prahy jsou z nekvalitního betonu, se silnými vápennými výkvěty i výluhy.Ložisko na opěře 1 vlevo je částí dosedací ploch ve vzduchu. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Nosná konstrukce je potečená přes krajní spáry pod římsami - v místech, kde již není izolace a navíc jsou zde chráničky pro kabely, tzn. nejslabší místa z hlediska zatékání. Velmi jsou poškozené koncové příčníky. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  | Ložiska jsou obtížně kontrolovatelná z důvodu nepřístupnosti. Závěry jsou naprosto nefunkční - na výměnu. |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | Vozovka je bez závad, mimo oblasti závěrů. Chodníky i obrubníky jsou propadlé na předmostích. Římsy mají silně zvětralý beto, menší frakce kameniva jsou z povrchu pryč. |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Izolační systém je za hranicí životnosti - nefunkční a do mostu zatéká kolem říms a přes závěry. |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | Odvodňovače jsou patrně omylem zaasfaltované. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 |  | Svodidla s chybějící svislou výplní jsou totálně zkorodované - zejména svodnice. |
| --- | --- | --- |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  | Bez závad. |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | Bez závad. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 |  | Bez závad. |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

3.odstranění nutno do 1 roku

-	Do konce roku 2015 je nutné připravit dokumentaci včetně stavebního povolení a v roce 2016 nejpozději stavbu zrealizovat. Navíc most je z hlediska města Tachova strategicky velmi důležitý stejně jako most ev. č. 198-047 ve stavebním stavu VI.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :27.8.2014

Poznámka :

Závěry z prohlídky mostu a navržená opatření byla projednána na SÚS PK v Tachově s panem Vítem Hrkalem - ve funkci výrobního technika mostů Tachov.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

VI - Velmi špatný	a =	0,4

Vn =	19 t

Nosná konstrukce

Vr = 	48 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	117 t

V - Špatný	a =	0,6

Použitelnost:	III - Použitelné s výhradou	Maximální nápravový tlak = 14,5 t

| Použitelnost je snížena kvůli nevyhovujícímu svodidlu. Stavební stav spodní stavby jsem snížil na VI. | Zatížitelnost je přvzata z mostního listu. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2016

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Pohled na most ve směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Pohled na most proti staničení. |
|  | Pohled na pravou stranu mostu. Pod mostem vede místní komunikace. |
|  | Pohled na levou stranu mostu. |
|  | Opěra 4. |
|  | Opěra 1. |
|  | Uložení nosníků KA na opěře 1 vlevo. |
|  | Ložisko pod fasádním nosníkem na opěře 1 vlevo. |
|  | Úložný práh opěry 1 vlevo. |
|  | Uložení nosníků KA na opěře 1 vpravo. |
|  | Pilíř 2 v pohledu po směru staničení. |
|  | Pilíř 2 s odvodňovačem ve středním poli. |
|  | Uložení nosníků na pilíři 2 vlevo. |
|  | 1. pole s pohledem na pilíř 2. |
|  | Pilíř 3 proti směru staničení. |
|  | Pilíř 3 vlevo - úložný práh proti směru staničení. |
|  | Úložný práh na pilíři 3 proti směru staničení. |
|  | Pilíř 3 - úložný práh vpravo. |
|  | Pilíř 3 v pohledu po směru staničení. |
|  | Pilíř 3 vlevo s odvodňovačem ve 2. poli. |
|  | Opěra 4 vpravo s rovnoběžným křídlem. |
|  | Detail z předchozí fotky. |
|  | Nároží opěry 4 vpravo. |
|  | Nároží opěry 4 vlevo. |
|  | Detail z předchozí fotky. |
|  | Uložení nosníků KA na opěře 4 vlevo. Poslední kus koncového příčníku brzy upadne. |
|  | Podhled 3. pole, opěra 4 je na fotce vlevo. |
|  | 3. pole - podhled nosné konstrukce vlevo. |
|  | 3. pole vpravo - podhled nosné konstrukce. |
|  | 1. pole nosné konstrukce vpravo. |
|  | 2. pole nosné konstrukce v podhledu zleva doprava. |
|  | Podhled nosné konstrukce ve 2. poli zprava doleva. |
|  | Chodník vpravo. |
|  | Dilatační závěr nad opěrou 1. |
|  | Dilatační závěr na chodníku vpravo nad opěrou 4. |
|  | Dilatace nad opěrou 1 vlevo. |
|  | Koroze svodidla - nad dilatací u opěry 4. |
|  | Ukončení římsy na křídle opěry 4 s nivelační značkou. |
|  | Nástup na chodník na mostě vlevo proti směru staničení. |
|  | Dilatace vlevo nad opěrou 4. |
|  | Dilatace nad opěrou 4. |
|  | Dilatace vlevo nad opěrou 1. |
|  | Koroze svodidla - konec chodníku vlevo na křídle opěry 1. |
|  | Zdegradovaný beton římsy. |