Záchranářské kalhoty celoroční

| Kalhoty jsou určené do terénu pro výjezdové skupiny na denní nošení po celý rok. Zajišťují komfort při práci (i v kleče) a dobrou viditelnost v nebezpečných situacích i za snížené viditelnosti. Kalhoty jsou vyrobeny ve dvou variantách. Dizajnově jsou identické, pouze jsou vyrobené z dvou variant základních materiálů: - z materiálu se stříbrným vláknem mají zajistit jejich antibakteriální funkčnost a antistatičnost. - z materiálu směsového Bavlna/polyester v osnovní atlasové vazbě, kde je převážně bavlněný materiál na rubu a polyesterový materiál na svrchní straně. Oděv musí splňovat normu ČSN EN ISO 20471:2013 tř. 1 a ČSN EN ISO 13688. Požadovaný počet pracích cyklů, během kterých musí nabízený oděv splňovat normu ČSN EN ISO 20471 je stanoven na min. 50 cyklů praní při maximálně 60 °C. Certifikáty nebo zkušební protokoly na základní materiály, Corduru a retroreflexní pruhy se požadují pouze s 5-ti cykly praní. Dodavatel čestným prohlášením garantuje vynositelnost kalhot s 50-ti cykly praní. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Barva | Červená high visibility – fluorescenční dle normy ČSN EN ISO 20471:2013 pro oba základní materiály Cordura elastická tmavě modra PANTONE 19-4023 TCX, povolená tolerance mezi požadovanou a doloženou barvou: stupeň 4 šedé stupnice |  |
| Meteriálová specifikace | Základní materiál č. 1 | - Složení: 98% polyester / 2% stříbrné vlákno (tolerance ± 5 %) - Plošná hmotnost: 180-200 g/m2 - Vazba: kepr 2/1 - Pevnost v tahu: min. 1500N / 700N - Odolnost materiálu vůči vodním parám Ret ≤ 3,5 m².Pa/W - Stálobarevnost v praní 60°C: min. st. 4 - Stříbrná vlákna musí být viditelná z rubové strany tkaniny (antibakteriálnost tkaniny podle Test Method JIS L 1902 nebo ekvivalent) - Oděru odolnost > 50 000 cyklů - Žmolkovitost: min. stupeň 4 při min. 35 000 otáčkách - OEKO Tex nebo zdravotní nezávadnost |
|  | Základní materiál č. 2 | - Složení: 40% polyester / 60% bavlna (tolerance ± 5 %) - Plošná hmotnost: 240-260 g/m2 - Vazba: atlas 4/1 - Pevnost v tahu: min. 1500N / 700N - Odolnost materiálu vůči vodním parám Ret ≤ 3,5 m².Pa/W - Stálobarevnost v praní 60°C: min. st. 4 - Bavlněná vlákna musí být viditelná z rubové strany tkaniny - Oděru odolnost > 40 000 cyklů - Žmolkovitost: min. stupeň 4 při min. 30 000 otáčkách - OEKO Tex nebo zdravotní nezávadnost |
|  | Cordura | - Elastická cordura - Složení: 95% polyamid, 5% elastan (tolerance ± 3 %) - Plošná hmotnost (gramáž) tkaniny: 220-240 g/m2 - Vazba: plátno 1/1 - Pevnost v tahu: min. 1800N / 900N - Odolnost materiálu vůči vodním parám Ret ≤ 4,5 m².Pa/W - Stálobarevnost v praní 60°C: min. st. 4 - Stálobarevnost na světle: min. st. 4 - Oděru odolnost min. 80 000 cyklů |
| Materiálová specifikace | Podložení nákoleníků | - Softshell 3-vrstvý - tmavě modrý, jakýkoli tmavě modrý odstín - Složení: vrchní taknina 95% polyseter, 5% elastan (tolerance ± 3 %) nebo 100% polyester - mechanický streč + střední vrstva PU nebo TPU nebo PTFE membrána + 100% polyesterový flís - Plošná hmotnost (gramáž) tkaniny: 250-300 g/m2 - Pevnost v tahu: min. 1800N / 900N - Odolnost materiálu vůči vodním parám Ret ≤ 30 m².Pa/W |
| Střih | - Provedení dámské / pánské - Kalhoty mají atraktivní design a účelové členění zvyšující pohodlné nošení - Jednovrstvové zásahové kalhoty v pasovém límci na zadní straně do gumy. Na pasovém límci je 7 poutek pro pánskou variantu. U dámské varianty pro menší velikosti XS,S,M, je povoleno pouze 5 poutek. Pasový límec 6 cm ± 3 mm - Vpředu se zapínáním na zip a knoflík - Dvě horní šikmé boční kapsy uzavíratelné plastovým zdrhovadlem s kovovým jezdcem a textilním taháčkem s anatomickou plastovou koncovkou 2-2,5 cm, délka zdrhovadla 18cm - Dvě prostorné poloměchové stehenní kapsy kryté patkou se zapínáním na dva drukové knoflíky - V levé stehenní kapse je kapsa pro mobilní telefon, rozměry před našitím upřesní zadavatel (na soutěžním vzorku nemusí být našitá, ale musí být zahrnutá v kalkulaci výrobku) - Na pravé stehenní kapse jsou kapsy pro 2 propisky/pera s uzávěrkami u horního okraje. - Kalhoty jsou z obou stran stehen v bočních švech, v dostatečné délce vybaveny odvětráním zipy a síťovinou pro vyšší klimatický komfort - Tmavě modrá část kalhot (sedová, kolenní a vnitřní boční část u dolního okraje) je přetvarovaná pružným materiálem cordura s vysokým stupněm ochrany proti oděru; pružnost materiálu umožňuje komfortnější pohyb - Ve spodní části kalhot jsou našité stříbrné reflexní pruhy v šíři 7 cm, 2x nad sebou dle ČSN EN ISO 20471:2013 - Boční švy, rozkrokové švy, sedové švy, dílec vnitřní zpevňovací u dolního okraje a pasový límec v kraji jsou prošity v šíři 2 mm - Cordurové nákoleníky a zadní sedací část jsou prošity dvouštepem s roztečí 6 mm - Cordurový nákoleník je z rubní strany podšitý Softshellem. Flísová strana je v mezivrstvě kalhot a tkaninová hladká strana je směrem k tělu uživatele. - Všechny exponované švy jsou zajištěny ryglováním, zejména kapsy - Etiketa s uvedením jména výrobce, složení materiálu, symbolů čištění (piktogramů) dle ČSN EN ISO 3758 a data výroby (měsíc/rok). Etiketa bude všita na viditelném místě ve vnitřním švu výrobku nebo mohou být údaje vytištěny na viditelném místě z vnitřní strany výrobku - Štítek bílé barvy všitý do vnitřního švu výrobku na optimálně zvolené místo tak, aby umožňoval vepsání identifikace uživatele výrobku a přitom nebyl překážkou v zapínání, vzhledu nebo komfortu nošení |  |
| Retroreflexní našívací pruhy – stříbrný, našívací s vysokou viditelnosti šíře 7 cm. Výdrž min. 50 cyklů praní při maximálně 60° C. Podle EN ISO 20471:2013 |  |  |
| Design, barevné a střihové provedení přesně dle nákresu (viz obr. č1 v tomto dokumentu) |  |  |
| Velikostní sortiment – XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL s možností úprav (zkrácení/prodloužení délky kalhot) |  |  |
| Dodavatel dodá společně s cenovou nabídkou vzorový kus ve velikosti L pánský (176-182/96-100 = VP/pas), který mu bude po ukončení výběrového řízení vrácen nebo zaplacen. Vzorový kus bude dodán z jednoho z výše uvedených základních materiálů. K tomu bude přidán vzorek druhého základního materiálu minimálně o velikosti 10x20 cm. Pro Softshellový materiál na výztuž kolen je požadován pouze materiálový list s technickými parametry a OEKO TEX, nebo zkušební protokol potvrzující zdravotní nezávadnost Softshellového materiálu. |  |  |
| Zadavatel si vyhrazuje právo v případě potřeby požadovat úpravy detailů, které nemají vliv na cenu výrobku (posunutí např. suchých zipů pro funkční označení, poutko na vysílačku, změnit rozměry suchých zipů, barevné provedení detailů na výrobku apod.). |  |  |
| Dodavatel dodá zkušební protokoly na oba základní materiály a na kombinační materiál Cordura elastická, včetně vyhodnocení barevné odchylky a Certifikát na retroreflexní pásy. Z požadovaných test reportů má jednoznačně vyplývat splnění požadovaných parametrů. Všechny dokumenty budou dodány v originálu nebo jejich ověřené kopii. |  |  |
| Vybraný uchazeč do 35-ti pracovních dnů od výzvy doloží vzorky pánských kalhot ve velikosti L z druhého základního materiálu a dámské kalhoty ve velikosti dle dohody se zadavatelem v obou základních materiálech. |  |  |

Obr. č. 1 Kalhoty