STANDARDY PROVÁDĚNÍ:

Koberec zátěžový:

- provedení - smyčkový, lepený

- materiál vlákna: 100% PA

- podložka rubu : AB

- výška vlasu 3 mm

- gramáž celková min 1800 g/m2

- gramáž vlasu min 500 g/m2

- počet vpichů min. 200 000

- odolné pojezdu kolečkových židlí

PVC krytina:

- PVC krytina s PUR ochranným filmem, heterogenní, plnoplošně lepené

- tl. min 2 mm

- nášlapná vrstva min tl. 0,8 mm

- odolnost pojezdu kolečkových židlí

- zátěžová tř. min 34

- ref. výrobek FATRA Novofloor Extra

- napojení na stěny: PVC sokl

Dlažby chodby, toalety:

- Keramické slinuté neglazované mrazuvzdorn dlaždice s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, vyráběné podle EN 14411 BIa UGL, příloha G

- povrch standartní , souč. smyk tření za sucha min 0,7

- pevnost v ohybu min min. 40 MPa

- otěruvzdorností PEI 5

- formát 300/300/9 mmm

- pokládka na střih

- spárování šedá

- referenční výrobek TAURUS

- napojení na stěny v místech, kde nenavazuje obklad: keram. sokl v. 80 mm slinutý

- lepení metodou floating

- používat lepidla třídy  C2  (ČSN EN 12004)

- min. kontaktní plocha dlažby při lepení: 95%

Dlažby venkovní:

- Keramické slinuté neglazované mrazuvzdorn dlaždice s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, vyráběné podle EN 14411 BIa UGL, příloha G

- keramická dlažba  400/400/10 mm, povrch ........, stat. i dynamický součinitel za sucha i mokra min. 0,75

- otěruvzdorností PEI 5

- referenční výrobek .......................

- pokládka na střih

- používatmrazuvzdorná lepidla třídy  C2  (ČSN EN 12004)

- spárování šedá - mrazuvzdorné

- napojení na stěny .....................

- lepení metodou buttering-floating

Drátkobeton - průmyslová podlaha:

- min. statické zatížení podlahy: 10 kN/m2

- odolné zatížení od pojezdu (kolovému tlaku) středních nákladních automobilů (typu AVIA) a odolné pojezdu (kolovému tlaku) vysokozdvižných vozíků

- součástí dodávky zhotovitele je dodavatelská dokumentace, která provede detailní návrh konstrukce podlahy dle ČSN 74 4505, mimo jiné bude obsahovat:

  - vlastní statický návrh podlahy vč. stanovení parametrů drátkobetonu

  - požadavky na prořez smrštovacích spár a jejich umístění

  - stanovení polohy a konstrukčního řešení dilatačních spár vč. způsobu přenosu posouvajících sil mezi jednotlivými dilatačními úseky

  - technologický předpis pokládky

Dlažby sprchy:

- Keramické slinuté neglazované mrazuvzdorn dlaždice s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, vyráběné podle EN 14411 BIa UGL, příloha G

- povrch protiskluzný , souč. smyk tření za sucha min 0,7, protiskluznost B dle DIN 51097

- pevnost v ohybu min min. 40 MPa

- otěruvzdorností PEI 4

- formát 150/150mm

- pokládka na střih

- spárování šedá

- referenční výrobek TAURUS

- napojení na stěny v místech, kde navazuje obklad: keram. požlábek

- lepení metodou floating

- používat lepidla třídy  C2  (ČSN EN 12004)

- min. kontaktní plocha dlažby při lepení: 95%

Obecně k pokládce dlažeb:

- dilatace dlažeb (a podlahových betonů pod dlažby): rastr max 6/6 m, vkládat systémové dilatační profily

- dodržovat dilataci po obvodě místností

Rovinnost podlah:

- mezní odchylka místní rovinnosti nášlapné vrstvy - 2 mm (ČSN 74 4505)

Keramický obklad:

- glazované keramické obkladačky s matným povrchem - s nasákavostí nad 10 %, vyráběné podle EN 14411 BIII GL, příloha L

- formát 150/150 mm

- pokládka na střih

- spára bílá

- základní barevnost: plocha bílá, ve výšce cca 135 cm uvažovat jednu vodorovnou řadu stejného formátu odlišné barvy

- lepení metodou floating

Vnitřní omítky:

- součástí dodávky je návrh a provedení omítkového systému dle ČSN EN 13914-2

- použít dvouvrstvý omítkový systém

- použít průmyslově vyráběné omítkové směsi dle EN 998/1

- třída 4 dle ČSN EN 13914-2 (rovinnost max 3mm/2m) - finální povrch

Vnější omítky:

- součástí dodávky je návrh a provedení omítkového systému dle ČSN EN 13914-1

- použít průmyslově vyráběné omítkové směsi dle EN 998/1

- omítka dvouvrstvá, hladká neprobarvená

- konečná úprava – povrch rovný dle ČSN EN 13914-1

- třída 4 dle ČSN EN 13914-2 (rovinnost max 3mm/2m) - finální povrch

- sokl – omítka třídy CS IV, druh W2  podle ČSN EN 998-1

- třída 3 dle ČSN EN 13914-2 (rovinnost max 3mm/2m) - finální povrch

Rovinnosti podkladu pro omítky:

- max 10mm/2m (u vnějších stěn opatřených ETICS uvážit ve vztahu k ETICS)

Vnější zateplovací kompozitní systém:

- předepisuje se systémové řešení (ETICS) dle ČSN 73 2901

- provedení v souladu s ČSN 73 2901

- systém spojení ETICS s podkladem: lepící hmota + hmoždinky

- součástí dodávky je návrh kotevních prvků (rozmístění, typ) a návrh dilatace ETICS

Betonové konstrukce:

- budou prováděny v souladu s ČSN EN 13670

- součástí dodávky bude prováděcí specifikace dle příl. A ČSN EN 13670 a kontrolní a zkušební plán

- prefabrikované konstrukce budou provedeny také v souladu s ČSN 732480, součástí dodávky jsou také mimo jiné činnosti dle čl. 3.2  ČSN 732480

- viditelné betonové povrchy budou provedeny jako hladký pohledový beton

Zděné konstrukce:

- bodu prováděny dle ČSN EN 1996-2

- budou respektována doporučení výrobce zdícího systému

- součástí dodavatelské dokumentace je návrh a provedení dilatací

Střechy:

- bodou provedeny v souladu s ČSN 731901

- součástí dodávky je podrobný návrh střešního pláště vč. rozhodných detailů (napojení pláště na ostatní konstrukce, okapové hrany, prostupy střešním pláštěm apod.)

- součástí návrhu pláště je kotevní plán

- součástí dodávky střechy je záchytný systém střechy, umožňují bezpečný pohyb poučených pracovníků po střeše (přístup k technologiím na střeše a přístup k prohlídkám střechy)

- součástí dodávky střechy je zpevnění pochozích tras, které umožní občasný přístup k technologiím na střeše bez poškození krytiny - trasy budou vedeny od přístupových bodů na střechu

- na specifické detaily ve střeše bude užito systémových poplastovaných plechů (profilů) dodavatele povlakové krytiny

- upozorňuje se, že se požaduje krytí - maska okrajového prvku okapové hrany střešního pláště titanzinkovým plechem

Hydroizolace spodní stavby

- zhotovitel provede podrobný návrh izolace v souladu ČSN 73 0600

- podrobný návrh hydroizolace stanoví mimo jiné požadavky na podkladní konstrukce a stanoví provedení rozhodných detailů (zejména v místech rizikových na poruchu)

- prostupující prvky žb přes rovinu hydroizolace se v patě těchto prvků navrhuje těsnit kristalizačním nátěrem v rozsahu nezbytně nutném pro hydroizolační bezpečnost a napojitelnost na fóliový povlak podlahy 1.NP

- zhotovitel předloží technologický postup hydroizolací spodní stavby s uvedením zajištění ochrany hydroizolace po dobu provádění

- upozorňuje se na výskyt radonu v podloží - viz radonový průzkum

Okna  v  rovinách obvodové konstrukce budovy:

- zabudování těchto prvků musí odpovídat TNI 74 6077

- zhotovitel provede podrobný návrh zabudování výrobku v rozsahu čl. 3   TNI 74 6077

- zhotovitel zajistí provedení výrobní dokumentace  oken

- zabudování oken bude respektovat doporučení výrobce

Dveře a vrata ve fasádách

- zabudování výrobků bude provedeno obdobně v duchu TNI 746070 s přihlédnutím na statické parametry kotvení

- upozorňuje se na intenzivní provoz

Dveře vnitřní:

- dodavatel vnitřních dveří musí být prokazatelně seznámen s požárně bezpečnostním řešením a akustickou studií

- kování dveří musí být uzpůsobenu intenzivnímu provozu

- generální klíč uvažovat

Ocelové konstrukce:

- pro prvky, u kterých je uvedeno zinkování bude tl. zinkové vrstvy 70 μm

- nátěry ocelových konstrukcí (týká se OK, které nebudou zinkovány): vícevrstvý antikorozní nátěr na stupeň agresivity prostředí C2 (ISO 12944-2) s životností střední (ČSN ISO 12944-5)

- součástí dodávky je výrobní dokumentace