Akce: Plzeň, SPŠ stavební – stavební úpravy anglických dvorků

D 1.1 Technická zpráva

- dvorek Kozinova ulice

V Plzni, 5/2023

Projektová dokumentace a její členění bylo zpracováno na základě prováděcí vyhlášky č. 62/2013 Sb. a souvisejících příloh.

- Architektonické a výtvarné řešení:

Jedná se o původní anglické dvorky při SPŠ stavební, Chodské nám. 2, jejichž vzhled, architektonické výtvarné řešení zůstane zachováno.

- Materiálové řešení:

Nová opěrná zeď: beton C 25/30, XC2

Podkladní beton: beton C 16/20

Výztuž B500B : R8-12, KY 50.

- Dispoziční a provozní řešení:

Netýká se, této stavby. Nebude stavbou měněno.

- Bezbariérové užívání stavby:

Dvorky není možno bezbariérově využívat.

- Konstrukční a stavebně technické řešení:

  - Výkopové, bourací a přípravné práce:

Objednavatel s dodavatelem ověří případný výskyt inženýrských sítí v blízkosti a v  anglických dvorcích.

Postupně budou probíhat následující bourací a výkopové práce:

- Bude provedena demontáž stávající zámkové dlažby v  minimální možné – nutné míře a bezpečné uskladnění.

- Demontáž stávajícího ocelového zábradlí.

- Demontáž (s očíslováním a fotodokumentací) kamenných krycích desek „hlavy“ stávajících opěrných zdí.

- Během bouracích a výkopových prací bude provedeno příložné pažení dle potřeb a zvyklostí prováděcí firmy.

- Následně bude provedena demontáž stávající opěrné zdi včetně dna příslušného anglického dvorku. Vzhledem k faktu, že nejsou známy konstrukce spodní části dvorku a ani průběh potrubí odvádějících dešťové vody bude v první fázi demontáž probíhat opatrně a projektant bude přizván k odkryté nálezové situaci.

- Dle potřeby bude dle pokynů projektanta odtěženo podloží dna zdi a anglického dvorku.

  - Boční opěrné dvorky:

Jedná se o dvorky v Soukenické a Kozinově ulici – zde bude nutno demontovat původní opěrnou zeď dvorku včetně jeho dna.

- Opěrná zeď:

Bude provedena ve tvaru L z betonu C 25/30, XC2 a bude dělena na tři úseky dilatačními spárami tl. 10 mm. Ty budou těsněny dilatačními provazci. Tvar zdi bude proveden dle výkresové dokumentace. Modul pružnosti 31,5 GPa, max. průsak 50 mm.

Zeď bude vyztužena dle výkresu betonářskou výztuží B500B R8,10 a 12 a sítěmi KY50. Krytí výztuže 50 mm. Tolerance umístění výztuže -0/+10 mm.

Po provedení revize potrubí dešťové kanalizace bude provedena podkladní vrstva ze štěrku frakce B 16/32 tl. 200 mm, která bude přehutněna. Po té bude vybetonován podkladní beton tl. 100 mm z betonu C 16/20.

- Drenáž:

Za vnějším rubem opěrné zdi bude provedena pojistná drenáž z děrovaného PVC DN 75 - 80 . Nejprve bude zhutněna potřebná vrstva původní odtěžené zeminy do potřebné výšky a její horní líc bude zpevněn vrstvou prostého hubeného betonu C 16/20. Drenáž bude uložena do balu z kameniva frakce B 16/30, která bude kryta geotextílie střední gramáže. Drenáž bude kopírovat spád spádové mazaniny uvnitř dvorku a bude vyvedena pomocí plastové trubky barvy šedé DN 75 – 80 přes svislou stěnu opěrné zdi ke dvorním vpustím. Následně bude bal zasypán vytěženou přehutněnou zeminou a bude znovu položena kamenná dlažba do obnovených kladecích vrstev.

- Ostatní úpravy:

Odvod dešťových vod – bude obnoven – bude provedena revize stávajícího litinového kanalizačního potrubí včetně části svislého dešťového svodu, lapače střešních splavenin a dvorních vpustí. Potrubí v jeho viditelné části bude očištěno a nakonzervováno nátěrem. Případně měněné lapače a vpusti budou stejné velikosti jako stávající. Pokud to bude možné, budou stávající výrobky zachovány. Část pravého dešťového svodu z PVC bude nahrazen novým plechovým zabarveným do barvy stávajících svodů. Oba konce svodů budou srovnány a zrevidovány.

Úpravy nové opěrné zdi – Povrch zdi bude tvořen tzv. pohledovým betonem- nutno zvolit správný způsob betonáže. Po odbednění bude povrch zdi posouzen a dle potřeby opatřen neprofilační stěrkou na bázi cementu. Na korunu zdi budou znovu na cementovou maltovinu osazeny kamenné desky hlavy s tím, že poškozené kusy budou opraveny vložením části nebo celé nové desky.

Dno anglického dvorku – bude opatřeno spádovou mazaninou z betonu C 20/25 max. výšky 160 mm ve spádu 1 a 2,5%. Vrchních 15 -20 mm mazaniny bude provedeno z hydroizolační plastifikovanou stěrkou.

Úpravy povrchů objektu –  místo styku budovy s opěrnou zdí bude zatěsněno hydroizolační bitumenovou nebo asfaltovou stěrkou včetně penetrace, ta bude kryta geotextílií. Spáry kyklopského zdiva včetně okenních otvorů budou přespárovány  průmyslově vyráběnou vápennou maltovinou. V místě chybějících kamenů kyklopského zdiva budou vysekány doplněné cihly a vloženy kamenné plomby. Parapety oken budou hydrofobizovány transparentní hmotou. V případě potřeby bude spodní líc zdi pod původním dvorkem opraven omítkou nebo lokální přizdívkou c CP na MVC.

Zábradlí – bude po demontáži očištěno kovářsky opraveno, nakonzervováno (pokud památkové orgány neurčí jinak kovářskou černí) a namontováno zpět. Bude přetěsněn prostup zábradlí do kamenné desky.

Chodník – demontovaná zámková dlažba bude namontována zpět do nové kladecí vrstvy s případným 10% doplněním dlažby.

- Technické vlastnosti stavby:

  - Stavební fyzika – tepelná technika

Netýká se této stavby.

  - Osvětlení a oslunění stavby

Netýká se této stavby.

  - Akustika, hluk a vibrace

Stavba nevyvolává nadměrný hluk ani vibrace a není třeba stavbu speciálně odizolovat.

- Výpis použitých norem:

ČSN EN 1990 – Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1996-1-1 – Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206

ČSN EN 10080 a ČSN 42 0139

V Plzni, 5/2023

revize 1/2024                                                  Ing. Tomáš Kostohryz