**Příloha č. 1d ZD**

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE – OPAKOVANĚ POUŽITELNÝ OBAL**

V textu níže jsou uvedeny požadované technické parametry jednotlivých typů opakovatelně použitelného obalu. Parametry jsou definovány buď jako minimální, maximální, rozmezí či jako přesně daná hodnota či vlastnost.

**Jednokomorový obal – objem 1250ml**

* Výška – max. 60 mm
  + Maximální přípustná odchylka výroby +/- 0,1 mm
* Průměr vrchního vnějšího lemu (měřeno v rozměru x a y) - 199,0 mm
  + Maximální přípustná odchylka výroby +/- 0,3 mm
  + Maximální přípustná změna rozměru po prvním mytí v běžné myčce na nádobí při teplotě   
    70 °C a délce cyklu 1 hodin +/- 0,3 mm
* Tloušťka stěny – max 2,5 mm
* Hmotnost – 120-130 g
* Materiál - Polypropylen

**Víčko**

* Průměr vnitřního lemu (měřeno v rozměru x a y) – 196,8 mm
  + Maximální přípustná odchylka výroby +/- 0,3 mm
  + Maximální přípustná změna rozměru po prvním mytí v běžné myčce na nádobí při teplotě   
    70 °C a délce cyklu 1 hodin +/- 0,3 mm
* Tloušťka stěny – max 2 mm
* Hmotnost – 50-60 g
* Materiál – Polypropylen

**Dvoukomorový obal 500+600ml**

* Výška – max. 60 mm
  + Maximální přípustná odchylka výroby +/- 0,1 mm
* Průměr vrchního vnějšího lemu (měřeno v rozměru x a y) - 199,0 mm
  + Maximální přípustná odchylka výroby +/- 0,3 mm
  + Maximální přípustná změna rozměru po prvním mytí v běžné myčce na nádobí při teplotě   
    70 °C a délce cyklu 1 hodin +/- 0,3 mm
* Tloušťka stěny – max. 2,5 mm
* Hmotnost – 140-150 g
* Materiál - Polypropylen

**Víčko**

* Průměr vnitřního lemu (měřeno v rozměru x a y) - 196,8 mm
  + Maximální přípustná odchylka výroby +- 0,3 mm
  + Maximální přípustná změna rozměru po prvním mytí v běžné myčce na nádobí při teplotě   
    70 °C a délce cyklu 1 hodin +- 0,3 mm
* Tloušťka stěny – max. 2 mm
* Hmotnost – 50-60 g
* Materiál – Polypropylen

**Obal na salát / polévku 500ml**

* Výška – max. 60 mm
  + Maximální přípustná odchylka výroby +/- 0,1 mm
* Průměr vrchního vnějšího lemu (měřeno v rozměru x a y) – 131,8 mm
  + Maximální přípustná odchylka výroby +/- 0,2 mm
  + Maximální přípustná změna rozměru po prvním mytí v běžné myčce na nádobí při teplotě   
    70 °C a délce cyklu 1 hodin +/- 0,2 mm
* Tloušťka stěny – max. 2,3 mm
* Hmotnost – 50-60 g
* Materiál - Polypropylen

**Víčko**

* Průměr vnitřního lemu (měřeno v rozměru x a y) - 135,5 mm
  + Maximální přípustná odchylka výroby +/- 0,2 mm
  + Maximální přípustná změna rozměru po prvním mytí v běžné myčce na nádobí při teplotě 70°C a délce cyklu 1 hodin +/- 0,2 mm
* Tloušťka stěny – max. 1,8 mm
* Hmotnost – 20-30 g
* Materiál - Polypropylen